Гипсопоробетон – строительный материал 21-го века.

Гипс является древнейшим строительным материалом. Объёмы его потребления в мире исчисляются сотнями миллионов тонн и непрерывно возрастают. Столь широкое применение материалов на основе гипсового вяжущего обусловлено как экономической целесообразностью использования гипса так и его экологической безупречностью.

Себестоимость гипса в 5 раз меньше, чем цемента. Капитальные затраты на создание промышленного производства гипса также существенно ниже.

Материалы на основе гипса абсолютно безопасны для здоровья человека, обладают высокими тепло и звукоизоляционными свойствами, повышенной огнестойкостью, сравнительно невысоким удельным весом, отсутствием усадочных деформаций. Высокая паропроницаемость отделочных материалов на основе гипса позволяет создать комфортные условия пребывания человека в помещении в различных климатических зонах.

Сроки производства работ с использованием растворов на основе гипсовых вяжущих в несколько раз ниже, чем при работе с аналогичными материалами на основе портлантцемента.

Однако, наряду с очевидными достоинствами материалам на основе гипсового вяжущего присущ ряд существенных недостатков, которые до последнего времени сдерживали широкое применение гипса в строительстве, а именно: - низкая водостойкость; - низкая морозостойкость; - невысокая прочность; - значительная ползучесть материалов, изготовленных на основе гипсов строительных марок Г4, Г5, Г7.

Одним из путей практического решения проблем прочности и водостойкости бетонов и растворов на основе гипсовых вяжущих является применение специальных добавок – модификаторов, позволяющих получать желаемые свойства этих материалов.

Специалистами Московского Государственного Строительного Университета под руководством профессора, декана факультета ТЭС, к.т.н. Пустовгар А.П.  совместно с фирмой «ВЕФТ» разработан модификатор гипса и на его основе производится строительный материал нового поколения -модифицированный гипсопоробетон, который может широко использоваться при проведении строительных работ.

Гипсопоробетон представляет собой однородную смесь компонентов (гипсового вяжущего, заполнителя, модификатора гипса, пенообразователя, органических добавок), перемешиваемых и затворяемых водой перед употреблением.

Разработана технология производства модифицированного гипсопоробетона с заданными характеристиками: плотностью от 300 до 1200 кг/м3 и более, прочностью от 1 до 70 кг/см2 и более, теплопроводностью от 0,04 до 0,2 Вт/м·C°. Для его приготовления используется турбулентно-эжекторная бароустановка (разработка ООО фирма «ВЕФТ» (рис.1)). Требуемое качество материала достигается определенным соотношением компонентов и технологическим режимом работы турбулентно-эжекторной бароустановки. Установка позволяет подавать приготовленную смесь по напорному рукаву до 30 м по вертикали и 100 метров по горизонтали с производительностью до 2 м3 в час.

Материал гипсопоробетон может использоваться при возведении зданий малой этажности, ограждающих теплоизолирующих стен, облегченных перекрытий, звукоизолирующих перегородок, теплозвукоизоляцонных полов и утепленных плоских и скатных крыш, в производстве пазогребневых перегородочных плит.

Испытания показали, что пористые составы на гипсовом вяжущем, производимые с использованием модифицирующих добавок, обладают механическими и эксплуатационными характеристиками, ранее присущими только материалам на основе портлантцемента.

Особенно привлекательно применение гипсопоробетона в сочетании с различными строительными материалами, такими как: кирпич, дерево, фибролитовая или гипсоволокнистая плита. При этом гипсопоробетон выступает как пожаробезопасный теплозвукоизоляционный материал.

Основные компоненты для изготовления 1 м3 модифицированного гипсопоробетона приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Плотность | Количество компонентов в 1м³, кг. |
| --- | --- |
|  | Гипс Г-5,6,7 БІІ | МГ-2 | Пенообр-ль ПБ-Люкс | Вода |
| 300 | 218 | 43,5 | 0,652 | 160,87 |
| 400 | 263 | 52,5 | 0,632 | 194,73 |
| 500 | 294 | 59 | 0,529 | 211,76 |
| 600 | 357 | 68 | 0,5 | 246,4 |
| 700 | 418 | 75 | 0,48 | 275 |
| 900 | 500 | 75 | 0,46 | 330 |
| 1200 | 833 | 100 | 0,44 | 550 |

В таблице 2 приведены основные технические характеристики и стоимость гипсопоробетона.

Таблица 2

| Марочная плотность, кг/м3 | Предел прочности при сжатии, МПа | Коэффициент теплопроводнос-ти, Вт/м оС | Горючесть | Стоимость, 1 м3 руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250…600 | 0,1-1,5 | 0,04-0,08 | НГ | 1000…2300 |
| 600…1200 | 1,5-7,1 | 0,08-0,20 | НГ | 2300…4500 |
| более 1200 | ≥ 7,1 | ≥0,2 | НГ | более 4500 |

Время набора прочности гипсопоробетона регулируется в широких пределах по заданию заказчика. На практике рекомендуется, чтобы залитая смесь затвердела через 40-50 минут. Этого времени достаточно для его приготовления, подачи к месту укладки и проведения технологических операций, например, по заливке стен или выравниванию пола. В этом случае опалубку можно снимать и устанавливать на новое место через 1,5-2 часа, а по полу ходить и проводить последующие работы через 2-3 часа.

Турбулентно-эжекторные бароустановки могут использоваться как непосредственно на строящихся объектах, так и для изготовления малых строительных блоков. Вес бароустановки 500 кг при производительности до 2 м3/час. Потребляемая мощность - 15 кВт.

На фотографии (рис.3) представлен дом из монолитного гипсопоробетона. Стоимость 1 м2 «под ключ» в таком доме составляет 15,5 тыс. рублей. Предлагаемые материалы, оборудование и технология позволяют существенно ускорить массовое строительство малоэтажного комфортного, экологичного жилья с эффективной теплоизоляцией стен и полов по разумной цене. Как показал опыт, укомплектованная оборудованием, материалом и обученная бригада из 6 человек, способна построить дом площадью до 100 м2  за 15 суток. Для отделки такого дома можно предложить использовать  экологичные материалы на основе гипсового вяжущего под торговой маркой "МОНОЛИТ": шпаклевки, клеи, стяжки, наливные полы.

При массовом строительстве малоэтажного жилья целесообразна организация производства материалов для строительства из гипсопоробетона недалеко  от районов застройки.

Фирма «ВЕФТ» может предложить  комплекс линий по производству материалов и оборудования для строительства домов из гипсопоробетона:

• линия по производству модификатора гипса; 
 • линия по производству отделочных материалов; 
 • турбулентно-эжекторные бароустановки

Применение новой технологии малоэтажного строительства домов из гипсопоробетона, не имеющей аналогов в мире, позволяет решить задачу обеспечения граждан России дешевым, быстровозводимым экологичным, теплым жильем и, таким образом, реализовать национальный проект «Доступное жилье».

Генеральный директор

ООО Фирма «ВЕФТ» П.А. Ефимов